2023年砖和砌块产品质量钦州市监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于2023年砖和砌块产品质量钦州市监督抽查。监督抽查产品范围包括烧结多孔砖和多孔砌块、烧结普通砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 413 | 413.1 |
| 分类名称 | 建材和装饰装修产品 | 新型墙体材料 | 砖和砌块 |

2.2 产品种类

按生产工艺分为烧结类、混凝土类和硅酸盐类三大类制品；

按产品规格分为砖和砌块。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 砖

建筑用的人造小型块材，外形多为直角六面体，也有各种异形的。其长度不超过365mm，宽度不超过240mm，高度不超过115mm。

3.2 砌块

建筑用的人造块材，外形多为直角六面体，也有各种异形的。砌块系列中主规格的长度、宽度或高度有一项或一项以上分别大于365 mm、240 mm或115 mm。但高度不大于长度和宽度的六倍，长度不超过高度的三倍。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 13544  烧结多孔砖和多孔砌块

GB 5101  烧结普通砖

GB/T 8239  普通混凝土小型空心砌块

GB 11968   蒸压加气混凝土砌块

GB/T 2542  砌墙砖试验方法

GB/T 4111  混凝土砌块和砖试验方法

GB/T 11969  蒸压加气混凝土性能试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

样品应当由抽样人员在被抽样者的产品中随机抽取，不得由被抽样者自行抽样。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在生产领域抽样时，抽样基数及抽样数量应符合表2的规定，在流通领域抽样时，抽查基数满足抽样数量即可。

表2 抽样基数及抽样数量

| 产品种类 | 抽样基数 | 抽样数 | 检验样品数 | 备用样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结多孔砖 烧结普通砖 | 不少于5000块 | 30块 | 20块 | 10块 |
| 烧结多孔砌块 | 不少于3000块 | 16块 | 8块 | 8块 |
| 普通混凝土小型 空心砌块 | 不少于3000块 | 16块 | 8块 | 8块 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 不少于2000块 | 6组 | 3组 | 3组 |

5.3 样品处置

抽取的样品在抽样现场立即封样，检验样品和备用样品应分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并留存证据。

特别注意：混凝土多孔砖和普通混凝土小型砌块在抽样时要注明是否承重型。

5.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1砖检验项目见表3。

表3　砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB 13544、GB 5101 | GB/T 2542 |
| 2 | 抗风化性能 | GB 13544、GB 5101 | GB/T 2542 |
| 3 | 泛霜 | GB 13544、GB 5101 | GB/T 2542 |
| 4 | 石灰爆裂 | GB 13544、GB 5101 | GB/T 2542 |
| 5 | 孔洞率 | GB 13544 | GB/T 2542 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

注1：表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.1.2 砌块检验项目见表4。

表4　砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级或抗压强度 | GB 8239、GB/T 11968 | GB/T 4111、GB/T 11969 |
| 2 | 吸水率 | GB 8239 | GB/T 4111 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

注1：表3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1单项判定

砖和砌块产品质量单项合格判定见表5。

表5 砖和砌块产品质量单项合格判定表

| 序号 | 检验项目 | 样品量 | 判定细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级或抗压强度 | 烧结多孔砖和多孔砌块为10块，承重混凝土多孔砖和混凝土小型砌块为5块，蒸压加气混凝土砌块为3组 | 平均值和标准值或最小值符合标准相应等级要求 |
| 2 | 抗风化性能 | 烧结多孔砖和多孔砌块为10块，承重混凝土多孔砖和混凝土小型砌块为5块 | 平均值和单块最大值符合标准相关要求 |
| 3 | 泛霜 | 烧结多孔砖和多孔砌块为5块 | 每块均符合标准相关要求 |
| 4 | 石灰爆裂 | 烧结多孔砖和多孔砌块为5块 | 每块均符合标准相关要求 |
| 5 | 孔洞率 | 烧结多孔砖和多孔砌块为3块 | 每块均符合标准相关要求 |
| 6 | 含水率 | 混凝土小型砌块为3块 | 每块均符合标准相关要求 |

7.2 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.3  结论用语

当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据《2023年砖和砌块产品质量钦州市监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的XX个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据《2023年砖和砌块产品质量钦州市监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查通知对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。