2023年沥青产品质量钦州市监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于沥青产品质量钦州市监督抽查。监督抽查产品范围为重交通道路石油沥青。本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

本产品按照针入度范围分为AH-130、AH-110、AH-90、AH-70、AH-50、AH-30等六个牌号。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 15180  重交通道路石油沥青

GB/T 11147  沥青取样法

GB/T 267  石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法）

GB/T 4507  沥青软化点测定法 环球法

GB/T 4508  沥青延度测定法

GB/T 4509  沥青针入度测定法

GB/T 8928  固体和半固体石油沥青密度测定法

GB/T 11148  石油沥青溶解度测定法

SH/T 0425  石油沥青蜡含量测定法

SH/T 0164  石油产品包装，贮运及交货验收规则

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品仓库或罐内，随机抽取近期生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样应在生产企业成品库或罐内进行，样品就在库存产品中抽取。

取样按GB/T 11147《沥青取样法》标准要求进行，样品数量为4kg，分成两份，一份作为检验样品，一份作为备用样品。样品宜用具有密封盖的广口金属容器存放。

5.3 样品处置

抽取的样品在抽样现场立即封样，检验样品和备用样品应分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检样由抽样人员携带或者寄递检验机构，备样封存在受检单位。被抽样者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.4 注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并留存证据。

样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。

5.5 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的沥青产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽检方提供的，应在抽样现场获取，并经被抽检方确认。

6 检验要求

6.1检验项目

6.1.1检验项目见表1。

表1　重交通道路石油沥青检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针入度（25℃，100g，5s） | GB/T 15180 | GB/T 4509 |
| 2 | 延度（15℃） | GB/T 15180 | GB/T 4508 |
| 3 | 软化点（环球法） | GB/T 15180 | GB/T 4507 |
| 4 | 溶解度 | GB/T 15180 | GB/T 11148 |
| 5 | 闪点（开口） | GB/T 15180 | GB/T 267 |
| 6 | 密度（25℃） | GB/T 15180 | GB/T 8928 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

注1：表1所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2  结论用语

当所检项目全部符合执行标准要求，判定为："依据《2023年沥青产品质量钦州市监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的XX个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。"

当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，判定为："依据《2023年沥青产品质量钦州市监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。"

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查通知对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。